ANALISA PENGARUH LEBAR AYUNAN ELEKTRODA RB-26 DAN RD-260 TERHADAP KETANGGUHAN LAS PADA UJI BENDING POSISI PENGELASAN 1G DENGAN MATERIAL BAJA ST 37

Beni Miftahul Khoir 1) Priyagung Hartono 2) Unung Lesmanah 3)

Program Sarjana Strata Satu Teknik Mesin Uiversitas Islam Malang

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

E-mail: beni_miftahul_khoir80@yahoo.com

Abstrak

Pada penelitian ini digunakan anova dua arah (two way anova) yaitu  digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata k sampel, bila pada setiap sampel itu hanya terdiri atas dua kategori atau dua perlakuan. Untuk mengetahui perbedaan nilai kekuatan Bending pada pengelasan   SMAW. Pengelasan pola zig-zag dengan variasi lebar ayunan elektroda menggunakan jenis elektroda RB-26 dan RD-260, maka dari data hasil pengujian kemudian dianalisis dengan anova dua arah dan Untuk mengetahui perbedaan variasi kedua kelompok data dianalisis dengan Uji “ Least Significance Difference “ (LSD) untuk mengetahui pasangan nilai mean yang berbedanya significant dengan persentase keyakinan level of significance 0,05. Pada penelitian ini untuk membandingkan nilai kekuatan Bending  pada pengelasan SMAW baja ST 37 yang di variasikan lebar ayunan yaitu 2 kali diameter elektroda, 3 kali diameter elektroda dan 4 kali diameter elektroda  dengan menggunakan jenis elektroda RB-26 dan RD-260. Pada perbedaan jenis elektroda RB-26 dan RD-260. Hasil: Karena Fhitung > Ftabel yaitu 6,808 > 5,14 maka H0 ditolak, artinya bahwa nilai kekuatan Bending  pada pengelasan SMAW dengan menggunakan elektroa RB-26 dan RD-260, bahwa  terdapat perbedaan yang significant nilai kekuatan pada uji bending. Hasil: Karena Fhitung > Ftabel yaitu 57,292 > 5,14 maka H0 ditolak,  artinya bahwa nilai kekuatan Bending  pada pengelasan SMAW dengan menggunakan lebar ayunan 2 kali diameter elektroda, menggunakan lebar ayunan 3 kali diameter elektroda, menggunakan lebar ayunan 4 kali diameter elektroda terdapat perbedaan yang significant nilai kekuatan pada uji bending. Hasil: Karena Fhitung > Ftabel yaitu 12,011 > 4,53 maka H0 ditolak,  artinya bahwa nilai kekuatan Bending pengelasan SMAW pada elektroda RB-26, RD-260  dengan menggunakan lebar ayunan 2 kali diameter elektroda, menggunakan lebar ayunan 3 kali diameter elektroda dan menggunakan lebar ayunan 4 kali diameter elektroda terdapat perbedaan yang significant nilai kekuatan pada uji bending.

Kata Kunci: Uji Bending, Elektroda RB-26 dan Elektroda RD-260, Lebar Ayunan Elektroda, Uji Anova Dua Arah dan LSD

# BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman modern ini teknik las telah dipergunakan secara luas dalam peyambuangan batang-batang pada kontruksi bangunan baja dan kontuksi mesin. Kualitas atau kekuatan las menentukan berapa maksimal umur benda kerja yang dikerjakan. Semakin kuat hasil pengelasan, semakin bertambah panjang umur benda kerja.

Prosedur pengelasan terlihat sangat sederhana, tetapi sebenarnya di dalamnya banyak masalah-masalah yang harus diatasi dimana pemecahannya memerlukan bermacam-macam pengetahuan. Karena itu dalam pengelasan, pengetahuan harus turut serta mendampingi praktek. Secara lebih terperinci dapat dikatakan bahwa dalam perancangan kontruksi bangunan dan mesin dengan sabungan las, harus direncanakan pula tentang cara pengelasan yang tepat, dan jenis las yang akan dipergunakan, berdasarkan fungsi dari bagian-bagian kontruksi dan mesin.

pada pekerjaan pengelasan banyak gerakan berupa ayunan elektroda pada saat mengelas, dimana gerakan elektroda digerakan secara lurus, setengah lingkaran, zig-zag, lingkaran penuh, segitiga. Ayunan elektroda ini akan terlihat pada manik-manik logam lasan yang terbentuk.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip Las Listrik

Peyambuangan dua logam atau lebih menjadi satu dengan jalan melelehkan atau mencairkan dengan busur nyala listrik disebut pengelasan dengan las listrik. Jadi las listrik atau las busur listrik merupakan proses penyambungan logam dengan memanfaatkan tenaga listrik dengan sumber panasnya.

Las busur nyala listrik merupakan pengelasan yang dilakukan dengan jalan mengubah arus listrik menjadi panas untuk melelehkan atau mencairkan permukaan benda yang akan disambung dengan membangkitkan busur nyala listrik melalui sebuah elektroda. Terjadinya las busur nyala listrik tersebut diakibatkan oleh perbedaan tegangan listrik antara dua kutub, yaitu benda kerja dan elektroda.

2.2 Elektroda

Bagian yang sangat penting dalam las busur listrik adalah elektroda las. Selama proses pengelasan elektroda akan meleleh dan akhirnya habis. Jenis elektroda yang digunakan akan sangat menentukan hasil pengelasan, sehingga sangat penting untuk mengetahui jenis dan sifat-sifat masing-masing elektroda sebagai dasar pemilihan elektroda yang tepat. Macam dan jenis elektroda sangat banyak. Berdasarkan selaput pelindungnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu elektroda polos dan elektroda berselaput (2).

Elektroda dengan kode E6010, untuk setiap huruf dan setiap  angka mempunyai arti masing-masing, yaitu:

E   : Elektroda untuk las busur listrik.

60 : Menyatakan nilai tegangan Tarik minimum hasil pengelasan dikalikan dengan 1000 psi, jadi 60.000 psi.

- : Menyatakan posisi pengelasan,angka 1 berarti dapat digunakan untuk pengelasan semua posisi.

2.3 Gerakan Elektroda

Baik atau buruknya permukaan hasil pengelasan sangat ditentukan oleh gerakan elektroda pada waktu pengelasan. Ada tiga gerakan elektroda pada waktu proses pengelasan berlangsung, yaitu:

- Gerakan turun sepanjang sumbu elektroda. Gerakan ini dilakukan untuk mengatur jarak elektroda dan benda kerja agar nyala busur listrik tetap.

- Gerakan ayunan elektroda. Gerakan ini diperlukan untuk mengatur lebar alur las yang dikehendaki.

2.4 Klasifikasi Baja Karbon

Baja karbon adalah paduan antara besi dan karbon (Fe-C), disamping itu masih ada unsur lain yang relatif kecil antara lain Si, Mn, S, dan Cu. Sifat dari baja karbon sangat tergantung pada seberapa besar karbon yang dikandungnya (10).

Berdasarkan kada karbon tersebut maka baja karbon dapat digolongkan menjadi:

1. Low carbon steel yang mengandung kadar karbon kurang dari 0,30 %.

2. Medium karbon steel yang mengandung kadar karbon antara 0,30 - 0,45 %.

3. High carbon steel yang mengandung karbon 0,45 - 1,70 % .

2.5 Uji Bending

Pengujian bending (lentur) adalah salah satu pengujian yang lama dipakai, karena dapat dilakukan pada bahan uji bentuk sederhana dan tidak perlu menggunakan mesin uji khusus atau uji biasanya (9).

Pengujian bending (lentur) terbagi menjadi dua, yaitu pengujian lentur beban dan pengujian lentur perubahan bentuk. Pengujian lentur beban diperlukan untuk bahan besi cor sedangkan pengujian lentur pengubahan bentuk adalah utuk bahan baja roll.

Pada pengujian lentur beban padat diketahui sejauh mana mampu lentur dan pada radius berapa bahan tersebut mampu menahan beban hingga bahan tersebut patah.

Pengujian lentur beban pada bahan keras dan getas untuk menentukan kekuatan, kegetasan dan dalamnya lenturan.

Beberapa pertimbangan dalam pengujian lentur beban untuk bahan uji yang sukar di proses mesin.

- Bentuk bahan uji sederhana, dapat di buat pada bahan uji sukar diproses mesin.

- Bahan uji yang mempunyai kekerasan 600 HB tidak dapat di uji tarik.

Pada pengujian lentur beban diharapkan terjadi patahan yang ideal dari bahan keras dan getas.

BAB III METODE PENELITIAN

Studi literatur

Mulai

Pengelasan dengan RB-26

Pengelasan dengan RD-260

Uji Bending

Pengambilan Data

Analisa hasil pengujian

Kesimpulan

Persiapan Peralatan dan Bahan Pengujian

3.1	Alur Penelitian

3.2	Proses Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian antara lain:

- Pembuatan sampel

Sebelum pembuatan sampel  terlebih dahulu material baja karbon rendah ST 37 di buat sesuai ukuran dilanjutkan pembuatan kampuh benda uji, mempersiapkan elektroda yang akan dipakai pada pengelasan.

- Pengelasan spesimen

Pengelasan spesimen dilakukan di lab teknik mesin SMK BRAWIJAYA BATU dengan menggunakan las listrik.

- Pengujian dan Pengamatan

Pengujian dan Pengamatan dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin Politeknik Negri Malang dengan menggunakan mesin uji bending yang mempunyai standart dan kualitas bagus.

- Bentuk specimen

Lebar ayunan pengelasan 2 kali diameter elektroda 6,4 mm

Lebar ayunan pengelasan 3 kali diameter elektroda 9,6 mm

Lebar ayunan pengelasan 4 kali diameter elektroda 12.8 mm

# Gambar 3.2 bentuk kampuh

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

- Analisa Anova Dua Arah  pada Data Nilai Kekuatan Bending (N/mm2) menggunakan Elekroda RB-26 dan Elekroda RD-260 dengan Variasi Lebar Ayunan Elektroda .

Pada penelitian ini digunakan anova dua arah (two way analysis of variance) yaitu  digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata k sampel, bila pada setiap sampel itu hanya terdiri atas dua kategori atau dua perlakuan.

Untuk mengetahui perbedaan nilai kekuatan Bending pada pengelasan   SMAW dengan Pengelasan pola zig-zag dengan variasi lebar ayunan elektroda dan juga penggunaan jenis elektroda maka dari data hasil pengujian kemudian dianalisis dengan anova dua arah sebagai berikut :

- Dipilih  Level Of Significance (α) 5%

- Kriteria Pengujian :

Degree Of  Freedom (d.f)

Numerator (k – 1) = 3 – 1 = 2

Denominator k(n – 1) = 3(3 – 1) = 6

Didapat Ftabel = 5,14

5,14

Daerah

Penerimaan

Daerah

Penolakan

Gambar 4.1 Kurva Daerah Terima Dan Daerah Tolak Uji Anova dengan Elektroda RB-26, RD-260 dan lebar ayunan elektroda 2d, 3d dan 4d.

H0 diterima apabila Fhitung ≤ 5,14

H1 ditolak apabila Fhitung  > 5,14

- Perhitungan nilai Fhitung :

| Elektroda | Lebar Ayunan Elektroda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2D | 3D | 4D | Jumlah |
| RD-260 | 2112,245 | 1992,857 | 1702,041 | 17859,184 |
|  | 2081,633 | 2044,898 | 1812,245 |  |
|  | 2158,163 | 2081,633 | 1873,469 |  |
| RB-26 | 1830,612 | 2127,551 | 1659,184 | 17219,388 |
|  | 1959,184 | 2096,939 | 1698,980 |  |
|  | 1897,959 | 2204,082 | 1744,898 |  |
| Jumlah | 12039,796 | 12547,959 | 10490,816 | 35078,571 |

Tabel 4.1 Nilai Kekuatan Bending (N/mm2) Pada Pengelasan SMAW menggunakan elektroda RB-26 dan RD-260 dengan variasi lebar ayunan 2d, 3d dan 4d.

- SST (Sum of Squares for the Total Sample)

- SSR (Sum of Squares between Rows)

- SSC (Sum of Squares between Colum)

- SSI (Sum of Squares For Interaction)

- SSE (Sum of Squares Error )

- Perhitungan nilai F

Tabel 4.1.1. Hasil perhitungan Analisa Anova Dua Arah  pada Data Nilai Kekuatan Bending (N/mm2) menggunakan Elekroda RB-26 dan Elekroda RD-260 dengan Variasi Lebar Ayunan Elektroda .

| Sumber variasi | Jumlah kuadrat | Derajat bebas | Jumlah kuadrat rata-rata | F ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baris R | 22741,045 | J-1=2-1=1 | 22741,045 | 6,808 |
| Kolom C | 382744,689 | K-1=3-1=2 | 191372,344 | 57,292 |
| Interaksi I | 80245,730 | (j-1).(k-1)=(2-1). (3-1)=2 | 40122,865 | 12,011 |
| Error E | 40083,298 | J.k(n-1)=2.3(3-1)=12 | 3340,274 |  |
| Total | 525814,764 | N-1=18-1=17 |  |  |

Hasil : Karena Fhitung > Ftabel yaitu 6,808 > 5,14 maka H0 ditolak,  artinya bahwa nilai kekuatan Bending  pada pengelasan SMAW dengan menggunakan elektroa RB-26 dan RD-260, bahwa  terdapat perbedaan yang significant nilai kekuatan pada uji bending .

Hasil : Karena Fhitung > Ftabel yaitu 57,292 > 5,14 maka H0 ditolak,  artinya bahwa nilai kekuatan Bending  pada pengelasan SMAW dengan menggunakan lebar ayunan 2 kali diameter elektroda, menggunakan lebar ayunan 3 kali diameter elektroda, menggunakan lebar ayunan 4 kali diameter elektroda terdapat perbedaan yang significant nilai kekuatan pada uji bending.

Hasil : Karena Fhitung > Ftabel yaitu 12,011 > 4,53 maka H0 ditolak,  artinya bahwa nilai kekuatan Bending pengelasan SMAW pada elektroda RB-26, RD-260  dengan menggunakan lebar ayunan 2 kali diameter elektroda, menggunakan lebar ayunan 3 kali diameter elektroda dan menggunakan lebar ayunan 4 kali diameter elektroda terdapat perbedaan yang significant nilai kekuatan pada uji bending.

4.3 Uji “ Least Significance Difference “ (LSD) Untuk Mengetahui Pasangan Nilai Mean Yang Berbedanya Significant dengan elektroda RB-26.

Dimana	 Sd=t0,025;6S2ni+S2nj

=2,447527675,4473+527675,4473

= 2,447. (44,774)

= 109,562

Hasil ada perbedaannya significant antara pasangan I dan III (dimana 321,877 > 109,562), artinya bahwa lebar ayunan 2 kali diameter elektroda lebih tinggi dari pada  4 kali diameter elekroda.

Hasil ada perbedaannya significant antara pasangan II dan III (dimana 243,877 > 109,562), artinya bahwa lebar ayunan 3 kali diameter elektroda lebih tinggi dari pada  4 kali diameter elekroda.

Hasil tidak ada perbedaannya significant antara pasangan I dan II (dimana 77,551 < 109,562). artinya bahwa lebar ayunan 2 kali diameter elektroda lebih rendah dari pada  3 kali diameter elekroda.

4.4 Uji “ Least Significance Difference “ (LSD) Untuk Mengetahui Pasangan Nilai Mean Yang Berbedanya Significant dengan elektroda RD-260.

Dimana    Sd=t0,025;6S2ni+S2nj

=2,4473673,4693+3673,4693

= 2,447 (49,487)

= 121,095

Hasil ada perbedaannya significant antara pasangan II dan III (dimana 441,836 > 121,095), artinya bahwa lebar ayunan 3 kali diameter elektroda lebih tinggi dari pada  4 kali diameter elekroda.

Hasil ada perbedaannya significant antara pasangan II dan I (dimana 246,938 > 121,095), artinya bahwa lebar ayunan 3 kali diameter elektroda lebih tinggi dari pada  2 kali diameter elekroda.

Hasil ada perbedaannya significant antara pasangan I dan III (dimana 194,898 > 121,095). artinya bahwa lebar ayunan 2 kali diameter elektroda lebih tinggi dari pada  4 kali diameter elekroda.

V KESIMPULAN

Hasil : Karena Fhitung > Ftabel yaitu 6,808 > 5,14 maka H0 ditolak,  artinya bahwa nilai kekuatan Bending  pada pengelasan SMAW dengan menggunakan elektroa RB-26 dan RD-260, bahwa  terdapat perbedaan yang significant nilai kekuatan pada uji bending. Hasil : Karena Fhitung > Ftabel yaitu 57,292 > 5,14 maka H0 ditolak,  artinya bahwa nilai kekuatan Bending  pada pengelasan SMAW dengan menggunakan lebar ayunan 2 kali diameter elektroda, menggunakan lebar ayunan 3 kali diameter elektroda, menggunakan lebar ayunan 4 kali diameter elektroda terdapat perbedaan yang significant nilai kekuatan pada uji bending. Hasil : Karena Fhitung > Ftabel yaitu 12,011 > 4,53 maka H0 ditolak,  artinya bahwa nilai kekuatan Bending pengelasan SMAW pada elektroda RB-26, RD-260  dengan menggunakan lebar ayunan 2 kali diameter elektroda, menggunakan lebar ayunan 3 kali diameter elektroda dan menggunakan lebar ayunan 4 kali diameter elektroda terdapat perbedaan yang significant nilai kekuatan pada uji bending.

Berdasarkan uji (LSD) pada elektroda RB-26  hasil ada perbedaannya significant antara pasangan I dan III (dimana 321,877 > 109,562), artinya bahwa lebar ayunan 2 kali diameter elektroda lebih tinggi dari pada  4 kali diameter elekroda. Hasil ada perbedaannya significant antara pasangan II dan III (dimana 243,877 > 109,562), artinya bahwa lebar ayunan 3 kali diameter elektroda lebih tinggi dari pada  4 kali diameter elekroda. Hasil tidak ada perbedaannya significant antara pasangan I dan II (dimana 77,551 < 109,562). artinya bahwa lebar ayunan 2 kali diameter elektroda lebih rendah dari pada  3 kali diameter elekroda.

Berdasarkan uji (LSD) pada elektroda RD-260 hasil ada perbedaannya significant antara pasangan II dan III (dimana 441,836 > 121,095), artinya bahwa lebar ayunan 3 kali diameter elektroda lebih tinggi dari pada  4 kali diameter elekroda. Hasil ada perbedaannya significant antara pasangan II dan I (dimana 246,938 > 121,095), artinya bahwa lebar ayunan 3 kali diameter elektroda lebih tinggi dari pada  2 kali diameter elekroda. Hasil ada perbedaannya significant antara pasangan I dan III (dimana 194,898 > 121,095). artinya bahwa lebar ayunan 2 kali diameter elektroda lebih tinggi dari pada  4 kali diameter elekroda.

Mengacu pada level of significant Bahwa nilai tertinggi lebar ayunan 3 kali diameter, nilai singnificant terendah lebar ayunan 4 kali diameter elektroda dan nilai significant lebar ayunan 2 kali diameter elektroda diantaranya. Pada bahan yang di pakai, terutama pada jenis bahan st 37.

DAFTAR PUSTAKA.

1) 	A Gatot Bintoro, 2000, Dasar-Dasar Pekerjaan Las, Alat Bantu, Cet-6, Yogyakarta. Kanisius.

2)	 A. Gatot Bintoro, 2000, Dasar-Dasar Pekerjaan Las, Elektoda, Cet-6, Yogyakarta. Kanisius.

3)	 A. Gatot Bintoro, 2000, Dasar-Dasar Pekerjaan Las, Keselamatan Kerja Dan Perlengkapan Keselamatan Kerja, Cet-6, Yogyakarta. Kanisius.

4)	 A. Gatot Bintoro, 2000, Dasar-Dasar Pekerjaan Las, Mesin Las, Cet-6, Yogyakarta. Kanisius.

5)	 A. Gatot Bintoro, 2000, Dasar-Dasar Pekerjaan Las, Prinsip Las Listrik, Cet-6, Yogyakarta. Kanisius.

6)	 A. Gatot Bintoro, 2000, Dasar-Dasar Pekerjaan Las, Posisi Pengelasan, Cet-6, Yogyakarta. Kanisius.

7)	 A. Gatot Bintoro, 2000, Dasar-Dasar Pekerjaan Las, Teknik Pengelasan, Cet-6, Yogyakarta. Kanisius.

8)	 Djarwanto, 1994, Statistik induk, Uji F (Analisis Variance), Edisi-4, Yogyakarta: BPFB.

9)	 Edih Supardi, 1994, Pengujian Logam, Pengujian Lentur Bending, Bandung, Penerbit Angkasa.

10) Harsono Wiryosumarto, Toshie Okumura, 1994, Teknologi Pengelasan Logam, Klasifikasi baja karbon, Cet-6, Jakarta: Pradya Paramitra.

11) Harsono Wiryosumarto, Toshie Okumura, 1994, Teknologi Pengelasan Logam, Metalurgi las, Cet-6, Jakarta: Pradya Paramitra.

12) Harsono Wiryosumarto, Toshie Okumura, 1994, Teknologi Pengelasan Logam, Sejarah Pengelasan, Cet-6, Jakarta: Pradya Paramitra.

13) Harsono Wiryosumarto, Toshie Okumura, 1994, Teknologi Pengelasan Logam, Sambungan Tumpul, Cet-6, Jakarta: Pradya Paramitra.

14) Sri Widharto, 2008, Petunjuk Kerja Las, Kualifikasi Prosedur Dan Juru Las, Cet-7, Jakarta: Pradnya Paramita.

15) Sri Widharto, 2007, Menuju Juru Las Tingkat Dunia, Jenis Cacat Permukaan Las, Jakarta. Pradnya.